Торговый Дом «ОКПУР»

Опал-кристобалитовые породы Урала

ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОРБЕНТОВ

Офис в г.Пермь: 614045, ул.Коммунистическая 59 тел./факс (342) 220-66-37 сот. 8-919-441-38-02

Эл.адрес: a.varkov@yandex.ru - Варков Антон Михайлович (Менеджер)

Офис в г. Екатеринбурге: 620014, г. Екатеринбург, ул. Набережная рабочей молодежи, д. 45, тел./факс (343) 368-40-53

=======================================================================================================

Компания  «ОКПУР-Аква» предлагает

«Сорбент марки ОДМ-1Ф»

для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,

агрессивных технологических жидкостей с твердых поверхностей

Сорбент ОДМ-1Ф представляет собой порошкообразный или гранулированный материал желтовато-серого цвета, изготовленный на основе природного минерального сырья Среднего Урала, с содержанием основных компонентов:

SiO2  - до 84%; Fe2O3 - не более 3,2 %;  Al2O3,  MgO,  CaO – до 8 %.

Основные характеристики сорбента ОДМ-1Ф

Таблица 1

| Показатели | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Насыпная плотность, не более | кг/м3 | 600 |
| Размер по фракциям | мм | от 0,1 до 10,0 |
| Эффективный диаметр пор | ангстрем | 40-1200 |
| Удельная поверхность | м2/г | до 120 |
| Влагоемкость | % | 90-95 |
| Пористость | % | 70 |
| Огнеупорность | % | 1400 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт(м2хС) | 0,1 |

- Токсичность водной вытяжки удовлетворяет МР ЦОС ПВ Р 005-95.

- По содержанию радионуклидов является однородным и соответствует НРБ-96 ГН 2.6.1.054-96.

Ликвидация разливов агрессивных жидкостей,

нефти и нефтепродуктов с твердых поверхностей

Сорбент ОДМ-1Ф используется для ликвидации разливов всей номенклатуры жидких продуктов. Данный сорбент является инертным материалом, не вступающим во взаимодействие с большинством агрессивных сред (щелочи, кислоты, органические растворители, спирты и т.п.). Процесс ликвидации разливов заключается не только в смачивании поверхности гранул (как в случае использования песка), но и в поглощении жидкостей, насыпаемым в них сорбентом. Количество необходимого сорбента зависит от степени поглощения различных жидкостей продуктом ОДМ-1Ф (табл. 2).

Степень поглощения жидких веществ

материалом ОДМ-1Ф и кварцевым песком

Таблица 2

| Наименование веществ | Степень поглощения жидких веществ ОДМ-1Ф, % от массы | Степень поглощения жидких веществ кварцевым песком, % от массы |
| --- | --- | --- |
| Кислоты: - серная - соляная - азотная | 147 94 123 | 9 6 7 |
| Гидрооксид аммония | 92 | 6 |
| Нефть сырая | 94 | 7 |
| Бензин | 86 | 4 |
| Керосин | 88 | 5 |
| Толуол | 90 | 7 |
| Бензол | 92 | 7 |
| Спирт метиловый | 81 | 4 |

Кроме того, ОДМ-1Ф, насыщенный агрессивными и огнеопасными жидкостями, является экологически безопасным материалом. Возможно использование ОДМ-1Ф для всей номенклатуры перевозимых по железной дороге жидких грузов. При поглощении перечисленных выше жидких веществ сорбент не увеличивается в объеме и не теряет механической прочности.

Применение ОДМ-1Ф для ликвидации разливов жидких продуктов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционно используемыми материалами (песок, опилки и т.п.):

- более высокая (в десятки раз) степень поглощения сорбентом жидких веществ и, следовательно, значительно меньший расход материала;

- исключение вероятности взрыва паров горючих веществ, поглощенных сорбентом ОДМ-1Ф;

- экологическая безопасность материала ОДМ-1Ф, насыщенного любой из указанных выше жидкостей;

- возможность использования ОДМ-1Ф для всей номенклатуры перевозимых по железной дороге жидких грузов;

- при поглощении перечисленных выше жидких веществ сорбент не увеличивается в объеме и не теряет механической прочности.

Варианты утилизации и регенерации

Таблица 3

| Варианты применения ОДМ-1Ф | Варианты утилизации и регенерации |
| --- | --- |
| Ликвидация разливов кислот | - Нейтрализация раствором извести или щелочей с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. - Возврат на завод-изготовитель кислот с целью их регенерации путем выпаривания. |
| Ликвидация разливов щелочей | - Нейтрализация кислотных стоков и содержимого шламохранилищ с низким рН. - Полученная смесь образует связанные силикаты щелочных металлов (жидкое стекло), имеющее широкое применение в строительстве для устройства гидроизоляции, в производстве кислотостойких цементов и т.д. |
| Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов | - Подвергается отмывке реагентами (тринатрий-фосфат и др.), либо подвергается выжиганию. - Использование в качестве низкокалорийного топлива в печах и небольших котельных. - Использование в качестве наполнителя в производстве асфальтобетона. - Разложение нефтепродуктов биопрепаратами – Декстройл, Путидойл и т.д. |

Сорбент ОДМ-1Ф используют для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов многие предприятия Уральского региона: Свердловская железная дорога, международный аэропорт «Кольцово», АЗС г. Екатеринбурга, ОАО «Уралбурмаш», Северное трамвайное депо г. Екатеринбурга, Богдановичский завод керамзитового гравия, ОАО «Свердловскавтодор», ОАО «Уралэлектромедь» и т.д.

Сорбент ОДМ-1Ф сертифицирован, защищен патентом РФ и соответствует Техническим условиям 2164-003-50303912-03.

Сорбент упакован в полипропиленовые мешки емкостью 60 литров.

Возможны вагонные, контейнерные и автомобильные отправки.

Официальным продавцом продукции ООО «ОКПУР-Аква» является

Торговый Дом «ОКПУР».

По вопросам приобретения и поставки продукции просим обращаться  по телефонам:

(342) 220-66-37, (343) 268-40-53

a.varkov@yandex.ru - Варков Антон Михайлович (Менеджер)

okpur-irbit@mail.ru –Пионтек Ольга Александровна